国标材料数据收集清单

DSH 工程模式 · SolidWorks / CAD 机械设计一、每个牌号要抄哪 5 个数据

物理校核（FEA + 疲劳）实际读取的就是下面这 5 个字段，缺任何一个都会导致对应功能不可用（例如缺泊松比，有限元直接算不了）。

| 字段名 | 中文名 | 单位 | 用在哪 | 缺失后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_mpa | 弹性模量 | MPa | FEA 刚度矩阵、位移计算 | 算不出变形与应力 |
| nu | 泊松比 | —（无量纲） | FEA 刚度矩阵 | 有限元直接报错、物理防线失效 |
| yield_mpa | 屈服强度 | MPa | 安全系数 σy/σmax | 算不出安全系数，强度判定失效 |
| uts_mpa | 抗拉强度 | MPa | 疲劳 S-N 曲线基准 | 疲劳寿命算不出来 |
| density_kg_m3 | 密度 | kg/m³ | 质量、重力、质心 | 质量结果不可信 |

| 字段名 | 说明 |
| --- | --- |
| standard | 标准号与版本，例：GB/T 700-2006。用于报告里标注数据出处 |
| aliases | 该牌号的其它写法（图纸上常见的别称），便于系统自动识别 |

二、优先去找这些牌号

下表是系统（门禁关键词映射）已经认得、且工程上最常用的牌号。建议【按优先级分三批】收集——先把第一批搞定，系统立刻可按国标校核。

■ 第一批（最常用，强烈建议先收集）

| 牌号 | 材料类型 | 对应国标（供你查标准原文） |
| --- | --- | --- |
| Q235 | 碳素结构钢 | GB/T 700-2006 |
| 45#（45 钢） | 优质碳素结构钢 | GB/T 699-2015 |
| 40Cr | 合金结构钢（调质） | GB/T 3077-2015 |
| 6061-T6 | 铝合金（变形铝） | GB/T 3190-2020 / GB/T 6892-2023 |
| 304 / 06Cr19Ni10 | 奥氏体不锈钢 | GB/T 20878-2024 |

■ 第二批（传动 / 承载件常用）

| 牌号 | 材料类型 | 对应国标 |
| --- | --- | --- |
| Q355（旧称 Q345） | 低合金高强度结构钢 | GB/T 1591-2018 |
| 20CrMnTi | 渗碳钢（齿轮用） | GB/T 3077-2015 |
| GCr15 | 高碳铬轴承钢 | GB/T 18254-2016 |
| HT200 | 灰铸铁 | GB/T 9439-2023 |
| QT500-7 | 球墨铸铁 | GB/T 1348-2019 |

■ 第三批（按需，用到再收）

| 牌号 | 材料类型 | 对应国标 |
| --- | --- | --- |
| 7075-T6 | 高强铝合金 | GB/T 3190-2020 |
| 2A12（旧称 LY12） | 硬铝 | GB/T 3190-2020 |
| 65Mn | 弹簧钢 | GB/T 1222-2016 |
| Cr12MoV | 冷作模具钢 | GB/T 1299-2014 |
| 316 / 022Cr17Ni12Mo2 | 耐蚀不锈钢 | GB/T 20878-2024 |
| ZCuSn10P1 | 锡青铜（耐磨） | GB/T 1176-2013 |
| H62 | 黄铜 | GB/T 5231-2012 |
| ZL104 | 铸造铝合金 | GB/T 1173-2013 |