国标材料 · 缺陷与缺口总汇总

DSH 工程模式 · 汇总主代理与 2 个独立验证子代理的全部发现

数据源：gb_materials.json（18 个国标牌号，5 个力学字段）

当前状态：已收录 18 个牌号　·　可用 14 个　·　靠兜底可用 1 个　·　不可用 3 个

一、还需要你去找的数据（最优先）

| 牌号 | 缺哪些（要去找） | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| GCr15 | σy 屈服 | 混合来源：E_mpa, nu, uts_mpa, density_kg_m3 为手册值（GB 产品标准不 |
| HT200 | σy 屈服 | 混合来源：uts_mpa 来自国标（原文/牌号定义）；E_mpa, nu, density_kg_m3 |
| ZL104 | σy 屈服、σb 抗拉 | 混合来源：E_mpa, nu, density_kg_m3 为手册值（GB 产品标准不列这些常数）；仍缺 |

说明：

· GCr15：GB/T 18254 只给退火硬度 179~207 HBW，不列 σy → 查轴承钢手册或硬度换算

· HT200：灰铸铁【无屈服平台】，标准只给 σb≥200 —— 这是材料特性。系统已改为用 σb 作强度判据（最大主应力/莫尔判据），可正常校核，σy 建议【永久留空】。

· ZL104：σy 与 σb 材料状态不一致（σy 取 T6 估算、σb 取 F 态）→ 按【同一状态】重取（如全取 T6：σb=230、σy≈160）

二、有值但不是国标原文的牌号（可选优化）

这些牌号的 σy/σb 来自【手册】而非国标原文（因该标准官方 PDF 是扫描页，无法文本提取）。报告已如实标注，不影响使用。

| 牌号 | 哪些值取自手册 | 怎么补成国标原文值 |
| --- | --- | --- |
| 40Cr | σy 屈服、σb 抗拉 | 查标准原文扫描页人工读图，或查《机械设计手册》 |
| 6061_T6 | σy 屈服、σb 抗拉 | 查标准原文扫描页人工读图，或查《机械设计手册》 |
| 20CrMnTi | σy 屈服、σb 抗拉 | 查标准原文扫描页人工读图，或查《机械设计手册》 |
| 7075_T6 | σy 屈服、σb 抗拉 | 查标准原文扫描页人工读图，或查《机械设计手册》 |
| 2A12 | σy 屈服、σb 抗拉 | 查标准原文扫描页人工读图，或查《机械设计手册》 |